ДОНЫШКИ ПРИВАРНЫЕ ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ГЭС

ОСТ 108.504.07-82

р = 9,81 МПа (100 кгс/см2) и температурой t = 540 °С.

Пример условного обозначения донышка приварного исполнения 04 с условным проходом Dу = 150 мм:

ДОНЫШКО ПРИВАРНОЕ 150 04 ОСТ 108.504.07.

Размеры, мм

| Исполнение | Черт. | Условный проход блока с соплом Dу | Присоединяемые трубы |  | D |  | d |  | H (пред. откл. +4) | h +2 | s | R | Материал (марка, ГОСТ, ТУ) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наружный диаметр | Толщина стенки | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |  | не менее |  |  |  |
| 01 | 1, 3 | 65 | 76 | 7 | 78 | +1,5 -0,5 | 62 | +0,54 | 20 | 12 | 6,0 | 5 | Сталь 12Х1МФ ГОСТ 20072 | 0,58 |
| 02 | 2, 4 | 100 | 133 | 11 | 135 | +2,0 -1,0 | 112 |  | 30 | 20 | 9,4 |  | Сталь 15Х1М1Ф ТУ 14-1-1529 | 3,13 |
| 03 |  | 125 | 159 | 13 | 162 |  | 134 | +0,63 |  |  | 11,5 |  |  | 4,56 |
| 04 |  | 150 | 194 | 16 | 196 |  | 163 |  | 35 | 25 | 14,0 |  |  | 7,68 |
| 05 | 5, 6 | 175 | 219 | 18 | 222 |  | 184 | +0,72 | 40 | 25 | 16,5 | 10 |  | 11,40 |
| 06 |  | 225 | 273 | 22 | 278 | + 4,0 -2,0 | 230 |  | 45 | 31 | 19,0 |  |  | 20,20 |
| 07 |  | 250 | 325 | 26 | 330 |  | 275 | +0,81 | 55 | 36 | 22,8 | 15 |  | 35,20 |